INWESTOR: Gmina Ślemień

ul. J. Krakowska 48

34-323 Ślemień

ZADANIE: REMONT UMOCNIEŃ BRZEGU PRZY MOŚCIE W CIĄGU UL. SKRAJNEJ W LASIE

W KM 0+066

SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KOSZE SIATKOWO- KAMIENNE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegółowa specyfikacja techniczna |
| IBDiM | - Instytut Badawczy Dróg i Mostów |

KOSZE SIATKOWO- KAMIENNE

WYMAGANIA OGÓLNE

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP	3

2. MATERIAŁY	4

3. SPRZĘT	4

4. TRANSPORT	5

5. WYKONANIE ROBÓT	5

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	6

7. OBMIAR ROBÓT	6

8. ODBIÓR ROBÓT	6

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	6

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	7

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koszy siatkowo- kamiennych.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Sczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę do wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koszy siatkowo- kamiennych.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem koszy siatkowo- kamiennych.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Materac (kosz) siatkowo- kamienny- kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie drutów, wypełniony kamieniami i zamknięty od góry wiekiem z takiej samej siatki- służy do budowy umocnień skarpy.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi do wykonania koszy siatkowo- kamiennych są:

2.2.1. Kosze (materace) siatkowe.

Do budowy umocnień należy użyć materacy siatkowych, wykonanych z siatki stalowej o oczkach sześciokątnych i podwójnym splocie drutów (niedopuszczalne jest użycie siatki o pojedynczym splocie- ogrodzeniowej). Drut stalowy, z którego wykonano siatkę powinien mieć średnicę2,7mm do 3,0mm oraz być zabezpieczony przed korozją grubym ocynkiem. Materace powinny być łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym, jak drut, z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami ocynkowanymi. Do stosowanego wyrobu należy przedstawić Deklarację Zgodności z odpowiednią Aprobatą Techniczną.

Wymiary koszy: 4,0x1,0x0,5; 3,0x1,0x0,5; 2,0x1,0x0,5; 1,0x1,0x0,5 (LxBxH)

Wymiary oczka siatki: 5cm x7cm

Grubość drutu: ø2,7mm – 3,0mm

Powłoka antykorozyjna: gruby ocynk (min. 230g/m2.

2.2.2. Kamień.

Do wypełnienia koszy należy użyć niezwietrzanych i odpornych na działanie wody i mrozu kamieni. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie kamienia łamanego. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być mniejszy od wymiaru oczka siatki, czyli 80mm. Największe używane kamienie nie mogą przekraczać średnicy 500mm.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania robót

Montaż i łączenie koszy siatkowo- kamiennych można wykonywać ręcznie przy użyciu szczypiec, obcęgów i dźwigni (łomu) do zamykania wieka lub w sposób zmechanizowany przy użyciu specjalnej zszywarki o napędzie pneumatycznym, zaciskającej prefabrykowane zszywki. Do napełniania koszy kamieniami można stosować ładowarki, koparki chwytakowe. Lico koszy należy układać ręcznie.

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Kosze siatkowe należy transportować jako fabrycznie składane, łączone w pakiety po kilkadziesiąt sztuk. Wieka koszy transportuje się oddzielnie. Drut do łączenia koszy transportowany jest w kręgach po kilkadziesiąt kilogramów, zszywki w opakowaniach kartonowych po 1600 lub 3200sztuk. Materiały te mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że w czasie transportu nie dojdzie do uszkodzenia powłoki galwanicznej.

.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Montaż i wbudowanie koszy siatkowo- kamiennych

Montaż koszy należy przeprowadzić wg następującego schematu:

- rozłożyć i rozciągnąć każdy kosz na twardej, płaskiej powierzchni;

- zagiąć i podnieść do pionu boki kosza i przegrody wewnętrzne, tak, aby uzyskać regularny prostopadłościan o wymaganej wysokości;

- połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem (zaciągając naprzemiennie podwójne i pojedyncze pętle w rozstawie około 10cm) lub zszywkami w miejscach i rozstawie podanym przez producenta;

- kosz ułożyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłożu i połączyć z koszami sąsiednimi, zszywając wszystkie stykające się krawędzie;

- puste kosze połączone w grupę składającą się z kilku sztuk, należy naciągnąć i dopiero wtedy przymocować do podłoża lub niższej warstwy;

- kosze napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki, z lekkim naddatkiem, stosując w trakcie napełniania haczyki spinające przeciwległe ścianki;

- zamknąć wieko kosza i przyszyć je do górnych krawędzi wszystkich ścianek pionowych, z którymi wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne) przy użyciu drutu lub zszywek wyżej wymienionych.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- rzędnych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu pod koszami;

- materiałów (kosze, kamień);

- montażu i wbudowania koszy, w szczególności: poprawności łączenia wszystkich krawędzi, geometrii konstrukcji (pochylenia, rzędne, dokładności wypełnienia kamieniem (zgodnie z wymogami Aprobaty Technicznej IBDiM nr AT/99-04-0692).

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  m3 (metr sześcienny) konstrukcji zbudowanej z koszy.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m3 koszy siatkowo- kamiennych obejmuje:

-  wykonanie niwelacji podłoża z zagęszczeniem;

- montaż i wbudowanie koszy siatkowo kamiennych łącznie z wykonaniem wszystkich wymaganych połączeń;

- dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów podstawowych i pomocniczych;

- wykonanie badań i pomiarów.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Normy.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-H-04623: 1986 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metodami nieniszczącymi.

EN 10223-3 Hexagonal steel wire netting for engineering purposes.

EN 10244-2 Zinc or zinc alloy coatings on steel wire.

10.2. Inne dokumenty.

Aprobata techniczna IBDiM nr AT/99-04-0692 „EKO-kosze, EKO-materace, EKO-walce, oraz EKO-kosze systemu COMBI”.

„Instrukcja montażu i wbudowania koszy siatkowo- kamiennych (gabionów)”- opracowana przez „GEOTIM” Sp. z o.o. ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa.